技 术 文 件

项目名称：轿厢车间设备护栏

使用单位：直梯厂轿厢车间E2

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

二O二六年二月

目   录

一  项目概况	2

二、产品范围与规格	2

三、技术要求与标准	3

四、质量控制	5

五、供货与包装	5

六、安装与服务	5

七、验收标准	5

一、项目概况

1. 项目区域：轿厢车间护栏总长350米、每段护栏长度1.2米~1.5米，高度2.1米。三段为一组。

2. 项目目标：建设具备工业美学的精益智能工厂，落地品质达到国际化一流工厂标准，实现车间5S基础目视化、高阶目视化标准化落地，优化精益生产流程

二、产品范围与规格

1. 产品名称：工业隔离护栏

2. 适用范围：工业车间隔离

3. 主要规格：

材质：Q235低碳钢 / 3.0m m亚克力板

立柱规格：80×80×2.0mm / 60×60×1.5mm

横杆规格：40×40×1.2mm / 30×50×1.2mm

竖杆规格：19×19×1.0mm / Φ20×1.0mm

标准高度：2.1米

每块标准长度：1.2~1.5米

标准厚度：2.0~3.0m m

护栏颜色：白色

连接段护栏颜色：蓝色

图样：

护栏下部带甲方LOGO

三、技术要求与标准

（一）设计与制造

1. 产品设计应符合《建筑用金属护栏》（JG/T 558-2018）等相关国家及行业标准。

2. 所有构件均由乙方智能生产线进行自动化切割、冲压、折弯、焊接，确保尺寸精度和焊缝质量。

3. 焊接采用二氧化碳气体保护焊或氩弧焊，焊缝应饱满、平整，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊接强度不低于母材强度。

（二）材料与表面处理

1. 基材：采用符合国家标准的优质钢材，钢材屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥370MPa。

2. 防腐处理：

◦ 前处理：采用脱脂、酸洗、磷化工艺，确保涂层附着力。

◦ 镀锌层：热浸镀锌，锌层厚度≥85μm，符合GB/T 13912要求。

◦ 喷涂层：静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm，颜色按甲方色卡确认，耐候性≥10年。

（三）性能指标

1. 抗冲击性能：承受100kg·m的冲击载荷后，无断裂、脱落，变形量不超过100mm。

2. 耐腐蚀性：经中性盐雾试验（GB/T 10125）500小时后，无红锈产生。

4. 尺寸精度：

◦ 长度偏差：±2mm/3m

◦ 高度偏差：±1mm

◦ 立柱垂直度：≤3mm/m四、交付成果要求

四、 质量控制

原材料入厂检验：每批材料必须提供材质证明及复检报告。

过程检验：关键工序设置在线检测，不合格品自动剔除。

成品检验：每批次产品按GB 2828.1进行抽样检验，合格后方可出厂。

五、供货与包装

1. 供货周期：自合同生效之日起25日内完成生产并交付。

2. 包装：采用防水防潮包装，立柱、横杆分类捆扎，避免运输过程中碰撞和划伤。

3. 随货文件：产品合格证、检验报告、安装说明书等。

六、安装与服务

1. 乙方可提供安装指导或全包安装服务，安装应符合设计图纸及相关规范。

2. 质保期：自产品验收合格之日起1年，质保期内非人为损坏的质量问题，乙方负责免费维修或更换。

3. 售后服务：接到报修后，24小时内响应，12小时内到达现场处理

七、验收标准

1. 到货验收：核对产品数量、规格、型号、颜色及随货文件。

2. 质量验收：按本协议第三条及相关国家标准进行检验。

3. 安装验收：检查安装位置、垂直度、牢固性及整体外观